| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程数量 | 单价 | 不含税单价 | 税率 | 不含税总价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防渗膜（采用1.25m厚1200g/m2的HDPE膜+200g/㎡土工布） | ㎡ | 48500 |  |  | 13% |  |  |

产品指标：

防渗膜HDPE1200g/m2参数:·原材料:膜厚1.25mm,最好使用全新一级树脂(原生料),杜绝再生料。再生料制成的膜易脆化、寿命短。

密度:≥0.94 g/cm3.保证其良好的机械强度。

炭黑含量:2%~3%。炭黑是抗紫外线老化剂,含量不足会导致膜在阳光下快速老化开裂。

·力学性能:

·拉仲强度(纵/横):≥18 N/mm,拉仲负荷应力开裂≥300h;

屈服伸长率:≥12%

断裂伸长率(纵/横):≥700%.

抗穿刺强度:≥400N

直角裂强度:>160 N/mm.

85°热老化55%;

抗紫外线:50%;

土工布材质:短纤针刺非制造土工布(PET);

力学指标:

标称断裂强度>9.5kN/m

标称断裂伸长率40%-80%;

CBR顶破强度≥1.8KN;

撕裂强度≥0.24KN;

垂直渗透系数≥5X10-3

厂家提供产品的出厂检测报告和第三方检测机构出具的型式检验报告,重点核对上述力学指标，确保符合GB/T17642-2008国家标准,确保HDPE膜本身的指标,如拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度和抗渗强度等,应符合GB/T17643-2011中GH-2或GH-2S型的标准。